2025年儋州市保温材料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 10块 | 5块 | 5块 |
| 2 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 10块 | 5块 | 5块 |
| 3 | 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 | 不少于6平方米 | 不少于3平方米 | 不少于3平方米 |
| 4 | 建筑用岩棉绝热制品 | 不少于6平方米 | 不少于3平方米 | 不少于3平方米 |
| 5 | 绝热用玻璃棉及其制品 | 10块(1000mm×原宽×原厚) | 5块(1000mm×原宽×原厚) | 5块(1000mm×原宽×原厚) |

2 检验依据

表2 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观要求 | GB/T 10801.1-2021 |
| 2 | 规格尺寸和允许偏差 | GB/T 6342-1996 |
| 3 | 压缩强度 | GB/T 8813-2020 |
| 4 | 尺寸稳定性 | GB/T 8811-2008 |
| 5 | 熔结性 | GB/T 8812.1-2007 |
| 6 | 表观密度偏差 | GB/T 6343-2009 |
| 7 | 导热系数 | GB/T 10294-2008 |

表3 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸和允许偏差 | GB/T 6342-1996 |
| 2 | 外观 | GB/T 10801.2-2018 |
| 3 | 压缩强度 | GB/T 8813-2008 |
| 4 | 导热系数 | GB/T 10294-2008 |
| 5 | 尺寸稳定性 | GB/T 8811-2008 |

表4 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 板的外观质量 | GB/T 11835-2016 |
| 2 | 板的尺寸偏差 | GB/T 5480-2017 |
| 3 | 板的密度 | GB/T 5480-2017 |
| 4 | 板的密度单值偏差 | GB/T 5480-2017 |
| 5 | 板的有机物含量 | GB/T 11835-2016 |
| 6 | 板的导热系数 | GB/T 10294-2008 |

表5 建筑用岩棉绝热制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差 | GB/T 5480-2017 |
| 2 | 密度偏差 | GB/T 5480-2017 |
| 3 | 导热系数 | GB/T 10294-2008 |
| 4 | 压缩强度 | GB/T 13480-2014 |

表6 绝热用玻璃棉及其制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 13350-2017 |
| 2 | 尺寸偏差 | GB/T 5480-2017 |
| 3 | 密度偏差 | GB/T 5480-2017 |
| 4 | 管壳偏心度 | GB/T 5480-2017 |
| 5 | 有机物含量 | GB/T 5480-2017 |
| 6 | 导热系数 | GB/T 10294-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10801.1-2021绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)

GB/T 10801.2-2018绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

GB/T 11835-2016绝热用岩棉、矿渣棉及其制品

GB/T 19686-2015建筑用岩棉绝热制品

GB/T 13350-2017绝热用玻璃棉及其制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。